安南國中112學年度校服材質變更對照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服裝名稱 | 目前材質 | 修改後材質 |
| 男生制服短袖上衣 | 成分：棉 55％； 聚酯纖維 45％。±5％。紗支：經、緯紗各45支單股密度：經紗110條/吋、 緯紗76條/吋。 ±5％。 | 成分：POLYESTER 100％紗支：支數T150D，經84條，緯72條。±5％ |
| 女生制服短袖上衣 | 成分：棉 35％； 聚酯纖維 65％。±5％。紗支：經、緯紗各45支單股密度：經紗136條/吋、 緯紗72條/吋。 ±5％。 | 成分：POLYESTER 100％成分：POLYESTER 100％紗支：支數T150D，經84條，緯72條。±5％ |
| 男生制服夏季短褲 | 成分：人造棉 35％； 聚酯纖維 65％。±5％。紗支：經、緯紗各34支雙股密度：經紗68條/吋、 緯紗48條/吋。±5％ | 成分：POLYESTER 92％； Polyurethane 8％。±5％。紗支：支數T150D+40DOP。±5％密度：經紗111條/吋、緯紗105條/吋。±5％ |
| 男、女生制服冬季長褲 | 成分：棉 35％； 聚酯纖維 65％。±5％。紗支：經、緯紗各34支雙股密度：經紗82條/吋、 緯紗68條/吋。±5％ | 成分：POLYESTER 92％； Polyurethane 8％。±5％。紗支：支數T150D+40DOP。±5％密度：經紗111條/吋、緯紗105條/吋。±5％ |
| 男、女生運動服短袖上衣 | 布料：CVC 單面布成分：棉 60％； 聚酯纖維 40％，±5％。規格：24支紗28針碼重：300g/y，±5％。幅寬：70英吋。 | 成分：聚脂纖維 41% ±5%棉59% ±5%碼重：72英寸280g ±5% |